ЗАО «Комитекс-Авто»

445009, Самарская область, г. Тольятти,  а/я 2738.

Тел. (8482)22-09-10, 26-74-52.

http://www.komitexavto.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН «ГЕОКОМ» ЗАО «КОМИТЕКС - АВТО»

| Выписка из СТО 05283280.001-2012 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и артикул полотна | Поверхностная плотность г/кв.м | Разрывная нагрузка (по длине и ширине) | Удлинение при разрыве, % | Толщина , мм | Макси-мальная ширина, см |
|  |  | Н, по длине* не менее | кН/м, по ширин.* не менее |  |  |  |
| Полотна иглопробивные |
| Геоком Д-160 С1.300.160.03 | 160 | 220 | 4,4 | по длине-60-90 по ширине-100-130 | 2,0 | 500 |
| Геоком Д-200 С1.300.250.03 | 200 | 300 | 5,5 | по длине-60-90 по ширине-100-130 | 2,2 | 500 |
| Геоком Д-250 С1.300.250.03 | 250 | 330 | 6,6 | по длине-60-90 по ширине-100-130 | 2,7 | 500 |
| Геоком Д-300 С1.300.330.03 | 300 | 440 | 8,8 | по длине-65-95 по ширине-100-130 | 3,0 | 500 |
| Геоком Д-330 С1.300.330.03 | 330 | 550 | 8,8 | по длине-65-95 по ширине-100-130 | 3,2 | 500 |
| Геоком Д-350 С1.300.350.03 | 350 | 600 | 12,0 | по длине-65-95 по ширине-100-130 | 3,5 | 500 |
| Геоком Д-360 С1.300.360.03 | 360 | 600 | 12,0 | по длине-65-95 по ширине-100-130 | 3,5 | 500 |
| Геоком Д-400 С1.300.450.03 | 400 | 650 | 13,0 | по длине-65-95 по ширине-100-130 | 3,7 | 500 |
| Геоком Д-450 С1.300.450.03 | 450 | 700 | 14,0 | по длине-65-95 по ширине-100-130 | 4,0 | 500 |
| Геоком Д-500 С1.300.500.03 | 500 | 800 | 16,0 | по длине-65-95 по ширине-100-130 | 4,3 | 500 |
| Геоком Д-600 С1.300.600.03 | 600 | 900 | 18,0 | по длине-70-100 по ширине-95-125 | 5,0 | 500 |
| Геоком Д-900 С1.300.900.03 | 900 | 1400 | 28,0 | по длине-70-100 по ширине-95-125 | 7,5 | 500 |
| Полотна иглопробивные для балластировки трубопроводов |
| Геоком Б-360 С1.300.360.06 | 360 | 1000/800 | 20,0/16,0 | по длине-65-100 по ширине-85-115 | 3,5 | 470 |
| Геоком Б-450 С1.300.450.06 | 450 | 1050/850 | 21,0/17,0 | по длине-65-100 по ширине-85-115 | 4,0 | 470 |
| Полотна иглопробивные термоскрепленные в массе |
| Геоком ДТМ-100 С1.380.100.03 | 100 | 220 | 4,4 | по длине и ширине - не более 70 | 1,0 | 420 |
| Геоком ДТМ-130 С1.380.130.03 | 130 | 250 | 5,0 | по длине и ширине - не более 70 | 1,1 | 420 |
| Геоком ДТМ-160 С1.380.160.03 | 160 | 325 | 6,5 | по длине и ширине - не более 70 | 1,3 | 420 |
| Геоком ДТМ-250 С1.380.250.03 | 250 | 500 | 10,0 | по длине и ширине -не более 70 | 1,6 | 420 |
| Геоком ДТМ-300 С1.380.300.03 | 300 | 750 | 15,0 | по длине и ширине - не более 70 | 1,8 | 420 |
| Геоком ДТМ-360 С1.380.360.03 | 360 | 800 | 16,0 | по длине и ширине - не более 70 | 2,1 | 470 |

* Размер полоски для испытаний 50х200 мм.

Прочие технические характеристики компания предоставит по дополнительному запросу.

Условия поставки: Отгрузка со склада в г. Тольятти, возможны вагонные поставки.